## Slide 1: Лекція. 7. Розрахунок кам'яних конструкції

## Slide 2: Вступ
Розрахунок несучої здатності основних елементів кам'яних конструкцій проводиться відповідно до ДБН В.2.6-162:2010 Із Зміною № 1. КАМ'ЯНІ ТА АРМОКАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ. Основні положення.
Особливістю розрахунку є врахування впливу на несучу здатність випадкових, початкових та силових ексцентриситетів та їх зростання за рахунок повзучості.
В ДБН введені обмеження на ексцентриситети
ДБН ґрунтуються на Eurocode 6 і прийняті до уваги європейські позначення фізичних величин та геометричних розмірів перерізів.

## Slide 3
t – товщина стіни;
h – габаритна висота цегляної стіни (висота стіни);
l - довжина стіни (між іншими стінами, між стіною та отвором або між отворами)
A – площа брутто горизонтального перерізу стіни, що знаходиться під навантаженням (розрахункова площа стіни);
En - модуль пружності елемента n;
E – короткочасний січний модуль пружності кам'яної кладки;
tef - ефективна товщина стіни;
ρt -коефіцієнт жорсткості при визначенні дійсної товщини стіни;
e init – початковий ексцентриситет;
ek - ексцентриситет, спричинений повзучістю;
em - ексцентриситет, викликаний навантаженням;
emk – ексцентриситет в середині стіни;
Ф – коефіцієнт зменшення несучої здатності;
Фі – коефіцієнт зменшення несучої здатності в верхньому та нижньому перерізі;
Фm - коефіцієнт зменшення несучої здатності в середині стіни;

## Slide 4
fb - нормативно міцність на стиск каменю (цегли);
fd - розрахункова міцність кладки на стиск у напрямі навантаження;
fk - характеристична міцність кладки на стиск;
fm - міцність розчину кладки на стиск;
N – сума вертикальних дій на будівлю;
NRd – розрахункова величина опору цегляної стіни або колони.

## Slide 5
Модуль деформаций кладки
Е0 – початковий модуль пружності кам'яної кладки (4)
Ei - короткочасний січний модуль пружності кам'яної кладки (5)
εk – допустимі короткочасні деформації
εu – гранично допустимі тривалі деформації
1-фізично-нелінійна залежність
2- ідеалізована нормативна (характеристична) залежність
3- ідеалізована розрахункова залежність.

## Slide 6: Робота цегляної кладки на стиск

## Slide 8: Характер напруженого стану кладки

## Slide 9: Робота цегляної кладки на стиск

## Slide 10: Робота цегляної кладки на стиск

## Slide 11: Робота цегляної кладки на стиск

## Slide 13: Схема руйнування кладки на розтяг

## Slide 14: Міцність кладки при різних силових впливах

## Slide 15: Розрахунок центрально і позацентрово стиснутих елементів

## Slide 18: Розрахунок за 2 групою граничних станів