## Slide 1: Лекція. 8. Розрахунок залізобетонних конструкції. Основні характеристики матеріалів для залізобетонних конструкцій

## Slide 2: Основні види залізобетонних конструкцій
Збірний та монолітний залізобетон застосовується для спорудження одно- і багатоповерхових виробничих будівель та інженерних споруд зі збірного залізобетону виготовляють стрічкові та стовпові фундаменти, колони, підкранові балки, ригелі, кроквяні конструкції (балки або ферми), плити перекриття та покриття, стінові панелі, діафрагми жорсткості тощо.
Зовнішні стіни панельних будинків проєктують з керамзитобетонних панелей, плити перекриття і покриття з важкого бетону класу С16/20…С20/25. До складу нежитлових (громадських) будинків входять переважно збірний залізобетонний каркас (колони, ригелі), плити перекриттів і покриття, стінові панелі. Широко застосовують залізобетон у будівництві видовищних будівель – кінотеатрів та театрів, спортивно-концертних залів, плавальних басейнів, критих стадіонів, тенісних кортів тощо.

## Slide 3
Монолітна залізобетонна плита перекриття

## Slide 4
Балки збірні залізобетонні
Балка – горизонтальна або нахилена конструкція, що працює на згин із утворенням деформації прогину.
Висота перерізу балки
Н = 1/20…1/25І;

## Slide 5
Плити збірні і монолітні
Залізобетонні збірні плити, що спираються на два протилежні боки:
а – ребристі попередньо напружені довжиною 6 м; б – те саме, 12 м; в – те саме, армоцементні двоякої кривини, 18 і 24 м; г – те саме,типу 2Т, 18 і 24 м; д – багатопустотні;
е – ребристі
д
е

## Slide 6: Покриття терміналу “В” аеропорті Бориспіль, 1965 р., інж. Л.Г.Дмітрієв – бочарна полога оболонка додатної гаусової кривини на прямокутному плані 47х57 м, стріла підйому 8,9 м. Покриття складається із збірних ребристих залізобетонних плит 2,6 х 3,1 м криволінійного окреслення (укладених ребрами вгору) і бортових елементів із монолітного залізобетону, які спираються на металеві колони трубчастого перерізу.

## Slide 7: Купол Пантеону Рим, 125 р., арх. Апполодор Дамаский, має сферичну форму, діаметр 43,2 м, 5 рядів кесонів й отвір діаметром 9 м

## Slide 8: Цирк у м. Києві, 1962 р., арх. В.О.Жуков, діаметр 42,3 м., висота 7,7 м. Ребристо-кільцьові, збірно-монолітні, залізобетонні куполи
Куполи збірні

## Slide 9: Оперний театр, м. Сідней, Австралія, 1959 р., арх. Йорн Утзон. Покриття із склепінь-раковин, окреслених у вигляді сферичних відсіків d=75 м, складаються із збірних залізобетонних панелей трикутної форми, закріплених до 32 збірних залізобетонних нервюр (балок). Вся споруда має розміри 185х120 м

## Slide 10
Попередньо напружені залізобетонні конструкції використовують для аркових, арково-консольних, нерозрізних та розрізних балкових мостів на залізничних та автомобільних магістралях.
Монолітний та збірно-монолітний залізобетон застосовують у будівництві промислових будівлях та інженерних спорудах, житлових та нежитлових будинках, гідротехнічних спорудах: греблі, шлюзи, набережні, будівлі ГЕС, обвідні канали.
Залізобетон широко застосовують у транспортному будівництві (попередньо напружені опори ліній електромереж, шляхопроводи, естакади а також на зведення різних спеціальних інженерних споруд, силосів, очисних споруд, телевізійних башт, резервуарів, підпірних стінок, атомних реакторів. З розвитком міст і підземного будівництва стали застосовуватися залізобетонні конструкції для транспортних та пішохідних тунелів, колекторів, станцій метрополітену, підземних багатоярусних гаражів.
Використовують монолітний залізобетон в суднобудуванні для будівництва плавучих доків, понтонів, дебаркадерів, причальних споруд.
Відомі спроби ви користування залізобетону в машинобудуванні та верстатобудуванні для виготовлення станин потужних верстатів і пресів.

## Slide 11
Покриття стрижньовими структурами
терміналу “D”
аеропорту
в Борисполі,
2012 р.

## Slide 12
Аеропорт Осло, Норвегія, площа забудови 140000 м2
Балки покриття головного терміналу запроєктовані з клеєної деревини

## Slide 13
В наш час монолітний залізобетон застосовується для будівництва каркасно-монолітних будинків. Конструкції каркасно-монолітних будинків складають:
- несучі безригельні каркаси з плитними перекриттями та покриттями, які монолітно з’єднані з колонами, пілонами, короткими чи довгими стінами або просторовими блоками жорсткості сходово-ліфтових вузлів із монолітного залізобетону;
- монолітні або збірні залізобетонні стрічкові або плитні та ростверкові пальові фундаменти;
- збірні або монолітні залізобетонні сходові марші і площадки.

## Slide 14
Каркасно-монолітний багатоповерховий житловий будинок в Києві, 25 поверхів
Frame-monolithic high-rise residential building in Kyiv, 25 floors

## Slide 15: Переваги
економічність – через можливість використання місцевих матеріалів (піску, гравію або щебеню), які становлять понад 80% маси залізобетону;
висока механічна міцність, особливо при дії динамічних і сейсмічних навантажень;
довговічність – з часом міцність бетону не тільки не знижується, а навпаки, зростає за нормальних умов експлуатації;
висока вогнестійкість порівняно з металевими та дерев’яними конструкціями; REI120-180 R15 -
скульптурність бетону – можливість надання конструкціями раціональної форми;
малі експлуатаційні затрати (порівняно з деревом і металом).

## Slide 16: Недоліки
велика власна маса, що обмежує можливості застосування його при великих прольотах і затрудняє монтаж (шляхи зниження маси конструкцій – створення прогресивних тонкостінних і попередньо напружених конструкцій з високоміцних матеріалів, а також застосування легких бетонів);
велика теплопровідність і звукопровідність і тому при використанні залізобетону для огороджувальних конструкцій доводиться влаштовувати тепло- і звукоізоляційні шари;
мала тріщиностійкість;
трудомісткість ремонту і підсилення;
забруднення при контролі положення і стану арматури у виготовленій конструкції.
Взагалі переваги залізобетонних конструкцій переважають недоліки, тому їх широко застосовують у будівництві.

## Slide 17: Матеріали для залізобетону, основні властивості, класи і марки бетонів
Бетон для залізобетонних конструкцій повинен мати необхідну міцність, добре зчеплення з арматурою, достатню щільність для захисту арматури від корозії, а також задовольняти спеціальні вимоги до морозостійкості, жаростійкості (при дії високих температур), водонепроникливості тощо.
Бетони класифікують за такими ознаками:
структурою – суцільний бетон, в якому простір між зернинами заповнювачів повністю заповнений затверділим в’яжучим, крупно пористий – з частково заповненим простором між зернинами заповнювачів, пористий, в якому в’яжуче між зернинами має багато пустот через введення спеціальних домішок, ніздрюватий – зі штучно створеними замкненими пустотами;
густиною – дуже важкі з середньою щільністю понад 2500 кг/м³, важкі = 2200…2500 кг/м³, полегшені – 1800…2200 кг/м³, легкі – 500…1800 кг/м³;

## Slide 18
видом в’яжучих речовин – цементні, полімер цементні, на вапняному (силікатні), гіпсовому в’яжучому, на змішаних і спеціальних в’яжучих речовинах;
видом заповнювачів – на щільних природних заповнювачах; на пустотних природних (перліт, пемза тощо) або штучних (керамзит, шлак) заповнювачах; на спеціальних заповнювачах;
зерновим складом – грубозернистий з великими і дрібними заповнювачами і дрібнозернистий з дрібними заповнювачами;
за умовами тверднення – бетон природного тверднення; бетон, підданий тепло вологій обробці при атмосферному тиску або автоклавній обробці при високому тиску.

## Slide 19
На міцність і деформативність бетону вирішальний вплив має його структура.
В бетонній суміші відбувається хімічна реакція (гідратація), в результаті якої утворюється гель, а з нього виділяються кристали. З часом гель поступово твердне, кристали зростаються між собою і утворюють камінь, у якому хаотично розміщені зерна піску і щебеню (Рис. 8.1, а). Механічні властивості цементного каменю і заповнювачів істотно відрізняються, і, крім того, бетон має багато пустот.
Рис. 8.1 Бетон:
а – структура; б – напружений стан від дії стискувальних сил; 1 – цементний камінь; 2 – щебінь; 3 – пісок; 4 – пустоти; «-» - стиск; «+» - розтяг

## Slide 20
В такому неоднорідному тілі навантаження створює складний напружений стан. Відбувається концентрація напружень і від дії стискувальних сил біля пустот виникають стискувальні і розтягувальні напруження (Рис.8.1,б). Розтягувальні напруження викликають руйнування бетону від розриву в поперечному напрямку, через те, що міцність на розтяг значно нижча, ніж на стиск.
Неоднорідність структури, а також «власні» напруження у бетоні від усадки і інших факторів призводять до того, що зразки, виготовлені з одного і того ж бетону, при випробуваннях показують різну міцність.

## Slide 21: Міцність бетону
Міцність бетону залежить від багатьох факторів, основними з яких є час і умови тверднення, вид напруженого стану, форма і розміри зразків, тривалість навантаження.
Міцність бетону з часом зростає, але найбільш інтенсивне її зростання відбувається в початковий період (28 діб для портландцементу), а далі воно сповільнюється, хоча при плюсовій температурі і вологому середовищі продовжується ще роками.
Тверднення бетону істотно можна прискорити, підвищуючи температуру і вологість середовища, а тому при виготовленні конструкцій їх піддають обробці і гарячою парою.
Оскільки в залізобетонних конструкціях бетон переважно працює на стиск, то за основну характеристику його міцності приймають міцність на осьовий стиск.
Таку міцність визначають випробуванням на стиск кубиків із бетону з ребром 15 см, які випробовують через 28 діб після виготовлення і тверднення в нормальних умовах (температура повітря +15…+20°C і відносна вологість 25…100%).

## Slide 22
При стиску кубиків їх руйнування відбувається внаслідок розриву бетону в поперечному напрямку. Але сили тертя, які виникають на опорних гранях, гальмують розвиток поперечних деформацій і бетон відколюється з бокових граней. Якщо опорні поверхні преса покриті мастилом, то сил тертя не буде і тріщини у зразку проходитимуть паралельно стискувальній силі F і міцність буде меншою. Згідно зі стандартами куби випробовують без змащування опорних плит пресу. Міцність, яку показує при випробуваннях кубик, називається кубиковою міцністю.
Через вплив сил тертя міцність залежить від розмірів кубика. Чим менше розмір кубика, тим більша його міцність Так, якщо кубикову міцність для кубика з ребром 15см прийняти за fck, cube, то для кубиків з ребром 10см вона буде 1,12 fck, cube, а з ребром 20см – 0,93 fck, cube. Оскільки реальні конструкції за формою відрізняються від кубиків, то кубикову міцність безпосередньо у розрахунках не використовують, а використовують її тільки для контролю якості бетону.

## Slide 23
Призмова міцність fck, prizm - тимчасовий опір осьовому стиску бетонних призм. Досліди показують, що при відношенні висоти призми h до її сторони a,
h/a = 4 тертя впливу на міцність не має і міцність стає постійною і дорівнює
fck, prizm ≈ 0,75 fck, cube.
Значення fck, prizm застосовують у розрахунках міцності стиснутих і вигнутих елементів.
Схема випробовування призм і характер їх руйнування

## Slide 25
Рис. 8.3 Діаграма деформацій у бетоні:
а – при ступеневому навантаженні; б – крива повних деформацій
Після утворення мікро тріщин (σb > 0,5 fck, prizm ) пластичні деформації ростуть більш інтенсивно (ділянка 2 – 3), і при подальшому зростанні напружень мікро тріщини об’єднуються і зразок руйнується (точка 4 відповідає граничному опору зразка fck, prizm ).
Найбільше практичне значення мають деформації при осьовому стиску. Якщо бетонну призму завантажувати поетапно, замірюючи деформації двічі (зразу після прикладання навантаження і через деякий час після витримки під навантаженням), то на діаграмі σ – ε дістанемо ступеневу лінію (рис. 8.3, а). Повні деформації будуть складатися з пружних εеl, які виникають зразу після прикладання навантаження, і пластичних εpl , які розвиваються з часом. Крива повних деформацій показана на рис. 8.3, б.
Із діаграми видно, що при невеликих напруженнях (σb ≤ 0,2 fck, prizm ) бетон можна розглядати як пружний матеріал (ділянка 0 – 1), а при напруженнях σb = (0,2…0,5) fck, prizm виникають непружні деформації (ділянка 1 – 2).

## Slide 27
Усадкою бетону називають здатність його зменшуватись в об’ємі при твердненні на повітрі. При твердненні у вологому середовищі бетон збільшується в об’ємі – набухає.
Усадка підвищує зчеплення бетону з арматурою, що є позитивним фактором. Але нерівномірна усадка різних шарів бетону (біля поверхні – більше, у внутрішніх шарах – менше) призводить до появи власних напружень – внутрішні шари бетону перешкоджають вільній усадці поверхневого шару, а тому в ньому виникають напруження розтягу й усадочні тріщини. Особливо істотно впливає усадка на масивні конструкції. Зменшення усадки досягають правильним підбором складу бетону, зменшенням об’єму пустот, зволоженням у перші дні тверднення, застосуванням спеціальних цементів.

## Slide 28
Внаслідок тривалої дії навантажень у бетоні пластичні деформації зростають, що називається повзучістю бетону. Повзучість пояснюється наявністю в бетоні гелю, який має велику в’язкість. У процесі кристалізації кількість його зменшується і напруження сприймаються вже не тільки гелем, а й кристалічними утвореннями цементного каменю і заповнювача. Практично деформації повзучості затухають через кілька років разом із закінченням росту міцності. Повзучість приводить до перерозподілу напружень між бетоном і арматурою: при стисканні напруження в бетоні зменшується, а в арматурі збільшуються, а при розтяганні – навпаки.
Внаслідок повзучості в бетоні проходить релаксація напружень. Релаксацією називається зменшення напружень з часом без зміни початкової деформації. Так, якщо бетону надати якихось початкових напружень і деформацій, а потім усунути можливість подальшої зміни деформацій, то з часом напруження в бетоні поступово зменшуються.
Для залізобетонних конструкцій залежно від їх призначення і умов експлуатації нормами встановлені показники якості бетону: класи бетону за міцністю на стиск і марки за морозостійкістю, водонепроникливістю, середньою густиною, самонапруженням.

## Slide 29
Нормами встановлено такі класи важких бетонів за міцністю на стиск:
С8/10, С12/15, С16/20, С20/25, С25/30, С30/35, С32/40, С35/45, С40/50, С45/55, С50/60.
Проєктна марка за морозостійкістю F – це кількість циклів позмінного заморожування і відтаювання водонасичених зразків, яку вони здатні витримати із зниженням міцності не більше ніж на 15% порівняно зі зразками, що заморожувалися.
Нормами встановлені такі марки за морозостійкістю: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
Марки за водонепроникливістю встановлюють для конструкцій, на які діє тиск води (резервуари, труби). Марка за водонепроникливістю W – це найбільший тиск води (МПа), при якому вона не просочується через стандартний зразок.
Нормами встановлені такі марки водонепроникливості: W2, W4, W6, W8, W10, W12.

## Slide 30
Марка за середньою густиною D означає власну масу бетону (кг/м³) і її встановлюють для бетонів, до яких ставляться вимоги щодо теплоізоляції.
Марки за середньою густиною для: важких бетонів – D2300, D2400, D2500; дрібнозернистих – D1800…D2400; легких – D800…D2000; ніздрюватих – D500…D1200.
Марку бетону за самонапруженням Sp призначають для конструкцій, виготовлених із бетону на напружуваному цементі. До таких конструкцій належать залізобетонні труби, покриття доріг, аеродромів тощо. Марка характеризує попереднє напруження в бетоні (МПа), яке виникає в результаті його розширення за наявності поздовжньої арматури кількістю 1%.
За само напруженням встановлено такі марки бетону: Sp0,6, Sp0,8, Sp1, Sp1,2, Sp1,5, Sp2, Sp3, Sp4.
Для залізобетонних конструкцій не дозволяється застосовувати важкий і дрібнозернистий бетон класу, нижчого С12/15. Оптимальний клас і марку бетону визначають на основі техніко-економічного аналізу з урахуванням умов експлуатації конструкції. Найчастіше застосовують: для вигнутих елементів без попереднього напруження С25/30, для стиснутих елементів С20/25 і більше, ферм, арок – С30/35…С35/45.
Для попередньо напружених конструкцій клас бетону приймають залежно від виду і класу напруженої арматури.

## Slide 32: Механічні характеристики арматури

## Slide 33: Призначення і види арматури